ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление паллет PECVD для кремниевых пластин типоразмера М6

Описание паллеты:

Паллета состоит из следующих составных частей:

| Описание | Чертеж | Количество в одной паллете, шт |
| --- | --- | --- |
| Носитель | EX.009.10.01V04 | 1 |

Паллета должна быть использована в PECVD процессе, являясь транспортом для кремниевых пластин, которые укладываются в пазы, присутствующие на поверхности носителя.

Технические и технологические требования:

Паллета должна быть изготовлена согласно чертежу EX.009.10.01V04 (Приложение 1).

Паллета должна соответствовать чертежам Приложения 1 при ее нагреве в вакуумной камере при следующих условиях:

- ламинарный поток водорода 7 слм;

- поток поступает сверху, сечением 1100 х 1300 мм;

- давление 5 мбар;

- температура 200 ̊С;

- длительность прогрева 600 сек.

Паллета должна соответствовать чертежу Приложения 1 после охлаждения до 25 ̊С при нормальных условиях.

Пескоструйная обработка палеты должно быть произведено с Ra 3,2 мкм с применением стеклянной дроби 100-200мкм.

Палета должна быть очищена. Не иметь следов масла, органики, пыли, стружки и других загрязнений

Паллета должна быть использована в зоне ИСО7, при его использовании не должно образовываться пыли, стружки, иных частиц, загрязняющих рабочую зону и кремниевые пластины.

Приложение № 1  
к Техническому заданию

Чертеж ЕХ.009.10.01V04