ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление паллет PECVD для кремниевых пластин типоразмера М6
Описание паллеты:
Паллета состоит из следующих составных частей:
	Описание
	Чертеж
	Количество в одной паллете, шт

	Носитель
	EX.009.10.01V04
	1


Паллета должна быть использована в PECVD процессе, являясь транспортом для кремниевых пластин, которые укладываются в пазы, присутствующие на поверхности носителя.
Технические и технологические требования:
Паллета должна быть изготовлена согласно чертежу EX.009.10.01V04 (Приложение 1).
Паллета должна соответствовать чертежам Приложения 1 при ее нагреве в вакуумной камере при следующих условиях:
· ламинарный поток водорода 7 слм;
· поток поступает сверху, сечением 1100 х 1300 мм;
· давление 5 мбар;
· температура 200 ̊С;
· длительность прогрева 600 сек.
Паллета должна соответствовать чертежу Приложения 1 после охлаждения до 25 ̊С при нормальных условиях.
Пескоструйная обработка палеты должно быть произведено с Ra 3,2 мкм с применением стеклянной дроби 100-200мкм.
Палета должна быть очищена. Не иметь следов масла, органики, пыли, стружки и других загрязнений 
[bookmark: _GoBack]Паллета должна быть использована в зоне ИСО7, при его использовании не должно образовываться пыли, стружки, иных частиц, загрязняющих рабочую зону и кремниевые пластины.










Приложение № 1  
к Техническому заданию
Чертеж ЕХ.009.10.01V04[image: ]
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