Техническое задание на фильтровальные плиты фильтр-пресса БПФ-100

Условия эксплуатации.

· Отапливаемое, закрытое помещение при температуре окружающей среды от +10 до +40 градусов;
· Окружающая среда – не взрывопожароопасная;
· Режим работы – непрерывный с остановками на ППР;
· Нормативный срок эксплуатации не менее 10 лет;
· Усилие прессование мембраной (вода) – до 1,6 МПа;
· Мембрана съемная;
· Усилия сжатия пластин – 7000 кН;
· Подача пульпы – двухсторонняя (см. чертеж «БПФ-100 01.01.00.000-04 СБ Пластина фильтровальная»);
· Температура среды - +5…+30 градусов;

Характеристика продукта.

· Наименование суспензии – свинцовый концентрат.
· Температура пульпы + 5 + 30 С0;
Твердая фаза:
· Pb – 58 – 63 %;
· Zn – 3 - 8 %;
- Fe – 6 - 12 %;
- S – 6 - 12 %;$
- SiO2 - 5-10%
· Гранулометрический состав:
-0,100 + 0,074 / 0,0-2,0 %;
-0,074 + 0,044 / 0,0-7,0 %;
-0,044 + 0,028 / 84,7,0-97,6 %;
· Удельный вес- 4,6-5,3 кг/дм3;
· Содержание твердого в питании фильтра – 55-69% тв
Жидкая фаза:
· Удельный вес – 12,08-13,015 кг/дм3;
- рН 6,5÷9,0;

Материалы.

· «БПФ-100 01.01.00.008 Диафрагма» – резина EPDM, отвечающая условиям эксплуатации;
· «БПФ-100 01.01.00.100-03 СБ Камера наполнения» - сталь нержавеющая AISI 304;
· «БПФ-100 01.01.00.200-04 СБ Камера фильтровальная» - пластик, отвечающий условиям эксплуатации;
· «БПФ-100 01.01.00.011-02 Плита» - сталь нержавеющая AISI 304;
· Метизы – нержавеющая сталь;


Размерные характеристики.

· Внутренний габарит камеры наполнения – 1730х3830 мм;
· Глубина камеры наполнения – 45 мм;
· Габарит плиты (без ролика) – 4050х1950 мм;

Комплектация.

Пластина фильтровальная «БПФ-100 01.01.00.000-04 СБ Пластина фильтровальная»:
· Камера наполнения (БПФ-100 01.01.00.100-03 СБ Камера наполнения, поз. 2)– 1 шт.;
· Камера фильтровальная (БПФ-100 01.01.00.200-04 СБ Камера фильтровальная, поз. 3, допускается цельный вариант) – 1 шт.;
· Разъем подачи пульпы (БПФ-100 01.01.00.020 Разъем подачи пульпы, поз. 1) – 24 шт.;
· Скребок (БПФ-100 01.01.00.400-01 Скребок в сборе, поз. 4) – 1 шт.;
· Ролик (БПФ-100 01.01.00.600-01 СБ Ролик в сборе, поз. 5) – 1 шт.;
· Кронштейн крепления ролика (БПФ-100 01.01.00.700СБ Кронштейн в сборе, поз. 7) – 21 шт.;
· Кронштейн крепления ролика (БПФ-100 01.01.00.700-01СБ Кронштейн в сборе, поз. 6) – 1 шт.;
· Комплект уплотнений – 1 компл.;
· Диафрагма (БПФ-100 01.01.00.008 Диафрагма, поз. 14) – 1 шт.;
· Упоры плит (БПФ-100 01.01.00.009-01 Упор, поз. 15ограничители перемещения) – 4 шт.;
· Плита (БПФ-100 01.01.00.011-02 Плита, поз. 16) – 1 шт.;
· Решетки фильтровальные (БПФ-100 01.01.00.004 Решетка, БПФ-100 01.01.00.004-01 Решетка, поз. 10,11) – 1 комплект;
· Палец (БПФ-100 01.01.00.007 Палец, поз. 12) – 4 шт.;
· Палец (БПФ-100 01.01.00.007-01 Палец, поз. 13) – 2 шт.;
· Плита (БПФ-100 01.01.00.041-01 Плита, поз. 17) – 2 шт.;

Комплект поставки (для полного комплекта на фильтр-пресс БПФ-100):

БПФ-100 01.01.00.000-04 СБ Пластина фильтровальная – 15 шт.;
БПФ-100 01.01.00.100-03 СБ Камера наполнения – 1 шт.;
БПФ-100 01.01.00.200-04 СБ Камера фильтровальная – 1 шт.;
БПФ-100 01.01.00.004 Решетка – 2 шт.;
БПФ-100 01.01.00.004-01 Решетка – 2 шт.;
БПФ-100 01.01.00.020 Разъем подачи пульпы – 4 шт.;


ЗИП:

БПФ-100 01.01.00.100-03 СБ Камера наполнения – 1 шт.;
БПФ-100 01.01.00.200-04 СБ Камера фильтровальная – 1 шт.;
БПФ-100 01.01.00.004 Решетка – 2 шт.;
БПФ-100 01.01.00.004-01 Решетка – 2 шт.;
БПФ-100 01.01.00.020 Разъем подачи пульпы – 4 шт.;
БПФ-100 01.01.00.008 Диафрагма – 4 шт.;
БПФ-100 01.01.00.400-01 Скребок в сборе – 2 шт.;
БПФ-100 01.01.00.600-01 СБ Ролик в сборе – 2 шт.;
БПФ-100 01.01.00.700СБ Кронштейн в сборе – 2 шт.;
БПФ-100 01.01.00.700-01СБ Кронштейн в сборе – 2 шт.;
БПФ-100 01.01.00.009-01 Упор – 16 шт.;

БПФ-100 01.01.00.007 Палец – 8 шт.;
БПФ-100 01.01.00.007-01 Палец – 4 шт.;
