### Технологическая документация для производства возвратной ленточной спиральной пружины

#### 1. Чертеж пружины

Основные параметры:

- Тип: возвратная спиральная ленточная пружина с П-образными зацепами.

- Материал: сталь 65Г (ГОСТ 14959-2016).

- Толщина ленты: h=1,2 мм.

- Ширина ленты: b=20 мм.

- Общая длина заготовки: Lобщ​=1790 мм (1700 мм — спиральная часть, 90 мм — зацепы).

- Количество витков: 10.

- Внутренний радиус навивки: Rmin​=15 мм. (D1=30 мм)

- Внешний радиус навивки: Rmax​=40 мм. (D2=80 мм)

- Средний радиус навивки: Rср​=27,5 мм.

- Усилие:  F=30H

Конструкция зацепов:

- Форма: П-образная.

- Радиусы скругления: r1​=r2​=8 мм.

- Длина внутреннего зацепа: l1​=40 мм.

- Длина наружного зацепа: l2​=45 мм.

- Угол изгиба: 90∘.

Допуски:

- По длине: ±2 мм.

- По радиусам: ±0,2 мм.

- Неперпендикулярность торцов: не более 1∘.

#### 2. Технические условия (ТУ)

Требования к материалу:

- Химический состав по ГОСТ 14959-2016.

- Предел текучести: σт​≥785 МПа.

- Предел прочности: σв​≈1100 МПа.

Термическая обработка:

- Закалка: 830–850∘C, охлаждение в масле.

- Отпуск: 420–450∘C.

- Твёрдость после термообработки: 44–48 HRC.

Защитные покрытия:

- Фосфатирование с промасливанием (для защиты от коррозии).

Контроль качества:

- Визуальный осмотр поверхности (отсутствие трещин, заусенцев, забоин).

- Проверка твёрдости (не менее 3 точек на партии).

- Испытание на усталостную прочность (10 000 циклов при рабочей нагрузке).

- Контроль геометрических параметров (штангенциркуль, микрометр, шаблоны).

#### 3. Расчётные данные

Момент инерции сечения:

I=12b⋅h3​=1220⋅1,23​≈2,88 мм4

Напряжения:

- В спиральной части (при Rmax​): σном​≈250 МПа.

- В наружном зацепе: σmax,нар​≈287,5 МПа (Kσ​=1,15).

- Запас прочности: n≈2,7.

Угол закручивания:

- При M1​=450 Н⋅мм: φ1​≈73∘.

- При M2​=1200 Н⋅мм: φ2​≈194∘.

Усталостная прочность:

- Предел выносливости: σ−1​≈440 МПа.

- Эффективный предел выносливости: σ−1d​≈293 МПа.

- Условие выполняется: 287,5 МПа<293 МПа.

#### 4. Технологический маршрут изготовления

| № | Операция | Оборудование | Режим обработки | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резка заготовки | Гильотина/лазерный станок | Длина 1790 мм, допуск ±1 мм | Штангенциркуль |
| 2 | Гибка зацепов | Гидравлический пресс с штампом | Радиусы 8 мм, угол 90∘ | Шаблон, угломер |
| 3 | Навивка спирали | Пружинонавивочный автомат | Шаг витка 1,5–2 мм, радиус 15–40 мм | Штангенциркуль, шаблон |
| 4 | Термическая обработка | Печь для закалки и отпуска | Закалка 830–850∘C, отпуск 420–450∘C | Твёрдомер |
| 5 | Дробеструйная обработка | Дробеструйная камера | Стальная дробь 0,8–1,2 мм, 15 мин | Визуальный осмотр |
| 6 | Полировка радиусов | Полировальный станок | Ra=0,8 мкм | Профилометр |
| 7 | Контроль качества | — | Проверка геометрии, твёрдости, усталостной прочности | Штангенциркуль, твёрдомер, испытательный стенд |
| 8 | Нанесение покрытия | Линия фосфатирования | Фосфатный слой 5–7 мкм, промасливание | Визуальный осмотр, толщиномер |
| 9 | Маркировка и упаковка | — | Клеймо партии, упаковка в коробки по 50 шт. | — |

#### 5. Требования к оборудованию

- Пружинонавивочный автомат с ЧПУ (точность шага ±0,1 мм).

- Печь для термической обработки с регулируемой атмосферой.

- Дробеструйная камера с системой рециркуляции дроби.

- Полировальное оборудование с алмазными пастами.

- Испытательный стенд для проверки усталостной прочности.

#### 6. Нормы расхода материалов

| Материал | Расход на 1 пружину | Норма на партию 1000 шт. |
| --- | --- | --- |
| Лента стальная 20×1,2 мм | 1,79 м | 1790 м |
| Масло для закалки | 0,05 л | 50 л |
| Стальная дробь | 0,02 кг | 20 кг |