HS Works oü

Painting report:

| Report 01 |  |
| --- | --- |
| Place: Linnuka tee 5 Jõelähtme vald. Liivamäe küla. Haarju maakond 74207 | Painted objects: Tmk Group Order 22030 Käsipuud (RAL 1003) |

| SURFACE PREPARATION: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Method: Blast cleaning | Standard: SA: 2 ½ (ISO8501-1) | Abrasive: GH 40 | Data: 27/09/2022 | Time: 13:00 |
| Air temperature: 18.9 | Surface temperature: 18.5 | Relative humidity: 57.2% | Dew point (C) 10.0 |  |

| APPLICATION: C2.02 AK100/2 C2-m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coat nr: | 1 | 2 |  |  |
| Date /time: | 27/09/2022 | 28/09/2022 |  |  |
| Air temperature: | 18.9 | 18.8 |  |  |
| Surface temperature: | 18.5 | 18.3 |  |  |
| Relative humidity: | 57.2% | 50.5% |  |  |
| Dew point (C) | 10.0 | 9.9 |  |  |
| Product name: Jotun/Nor-maali | Praimex | Pioner topcoat |  |  |
| Colour: | Grey | RAL 1003 |  |  |
| Batch nr. | 03-05-2022 | 22-07-2022 |  |  |
| DFT MIN | 63 | 104 |  |  |
| DFT MAX | 111 | 146 |  |  |
| AVERAGE DFT | 90 | 121.82 |  |  |