HS Works oü

Painting report:

| Report 01 |  |
| --- | --- |
| Place: Linnuka tee 5 Jõelähtme vald. Liivamäe küla. Haarju maakond 74207 | Painted objects: Tmk Group 22030 RAL 7046 |

| SURFACE PREPARATION: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Method: Blast cleaning | Standard: SA: 2 ½ (ISO8501-1) | Abrasive: GH 40 | Data: 13/10/2022 | Time: 10:00 |
| Air temperature: 18.3 | Surface temperature: 17.9 | Relative humidity: 59.4% | Dew point (C) 10.4 |  |

| APPLICATION: C2.02 AK100/2 C2-m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coat nr: | 1 | 2 |  |  |
| Date /time: | 13/10/2022 | 14/10/2022 |  |  |
| Air temperature: | 18.3 | 18.7 |  |  |
| Surface temperature: | 17.9 | 18.4 |  |  |
| Relative humidity: | 59.4% | 55.1% |  |  |
| Dew point (C) | 10.4 | 10.2 |  |  |
| Product name: Jotun/Nor-maali | Praimex | Pioner topcoat |  |  |
| Colour: | Grey | RAL 7046 |  |  |
| Batch nr. | 02-08-2022 | 22-07-2022 |  |  |
| DFT MIN | 60 | 100 |  |  |
| DFT MAX | 105 | 173 |  |  |
| AVERAGE DFT | 92 | 129 |  |  |