Техническое задание

на восстановление рабочей поверхности гильзы

путём наплавки твердосплавного материала

- Материал гильзы: Чугун.

- Рабочая поверхность гильзы: 2 спаренных отверстия с диаметром 80 мм (рис. 1).

- Твердость наплавленного слоя: 45-55 HRC.

- Толщина наплавленного слоя: не менее 1 мм на сторону.

Рис. 1. Чертеж гильзы.

Составил:

Инженер-технолог					Д.В. Григорьев