Необходимо изготовить опорную тележку для перемещения подвижной крыши модульного дома. Для этого:

- По приложенным раскроям вырезать детали при помощи лазера или плазмы (лазер предпочтительнее)

  - При резке длинных деталей предусмотреть перемычки, предотвращающие деформирование детали.

- Согласно чертежам сварить каркасные сборочные единицы, соблюдая указанные техтребования

  - При сварке корпуса тележки, соосность отверстий, указанных на чертеже (см. тех. требования) обеспечить временной установкой в отверстия оси.

  - Необходимо также подобрать режим сварки и тип сварочных швов для корпуса тележки.

- После сварки сборочные единицы подвергаются горячему цинкованию. По этой причине, на них не должно быть брызг.

- Ролики перед установкой смазать смазкой ЛИТОЛ-24.

- Обеспечить касание роликами рельса по всей длине.