| БИЛО с наплавкой (чертеж 3.169.15.02.И1-ОСБ) к Мельнице молотковой ММТ-1500/2750/750 Количество - 4000 шт | Заготовка - било отливка 1-гр.сталь 35Л ГОСТ 977-88 |
| --- | --- |
|  | Твердость наплавленного металла HRC 45-50 |
|  | Волнистость поверхности А не более +/- 2 мм |
|  | В наплавленном слое допускаются трещины с раскрытием до 0.4 мм, не вызывающие отколов, отдельные поры или шлаковые включения размером до 1 мм, измеренные по поверхности наплавленного металла в количестве 9 шт. на любом участке площадью 1000-50мм |
|  | На наплавленной поверхности допускаются местные выступы до 3 мм и впадины глубиной до 3 мм, измеренные от номинальной толщины наплавленного слоя, общей площадью до 10% площади наплавки. |
|  | Допускается не сплавление кромок била с наплавленным металлом по контуру и по поверхности «Г» не более 5 мм. |
|  | Разрешается наплавлять электродом типа 3-320Х23С2Г-ТР ГОСТ 10051-75 |
|  | Геометрические размеры по соответствию требованиям чертежа |
| БИЛО КБ-10-001 110Г13Л (чертеж КБ-10-001) к мельнице молотковой ММТ-2000/2590/730 Количество – 1000 шт | Геометрические размеры по соответствию требованиям чертежа |