ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка вставок трамвайных»

| 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вставка трамвайная: - вставка контактная из алюминиевого сплава АД 31Т1 (соответствие ГОСТ 4784-2019), загнутая, для трамваев марки КТМ; - длина: 1200 мм; - радиус загиба R: 1800 мм; - соответствует чертежу 605.29.17.066; - изготавливается горячепрессованным способом, с термической обработкой; - механические свойства соответствуют ГОСТ 8617-2018. наличие сертификата на продукцию. | 1 200 шт |